## SPECYFIKACJA TECHNICZNA  remontu chodnika-   załącznik  nr 4a

## 1. Przedmiot  specyfikacji technicznej

## Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki bet. typu POLBRUK wraz z obrzeżami i krawężnikiem najazdowym w ramach przedmiotu zamówienia.

## 1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna opracowana została jako dokument do zapytania ofertowego i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Wszelkie odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą być stosowane przy wykonywaniu robót pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

## 1.2  Zakres robót

## ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki bet.  typu „POLBRUK” na podbudowie   z warstwy odsączającej - mieszanki kamiennej o gr. 20cm i podsypce piaskowo cementowej lub miału kamiennego gr. 5cm  z wypełnieniem piaskiem oraz ustawienie obrzeża .

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PRZEDMIAR ROBÓT

- Obrzeża betonowe 8x30x80cm – 72 mb.

- Chodnik – płytki betonowe 50x50  na powierzchni – 72 m2

- Krawężnik uliczny o długości 4 mb.

- Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu budowy

ROBOTY BUDOWLANE  - PRZEDMIAR ROBÓT

- Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej mieszanki kamiennej gr. 10cm – 72,00 m2

- Ułożenie chodnika z kostki bet. polbruk gr 8 cm – 72,00 m2na podsypce cem.-piaskowej lub miału kamiennego gr. 5cm – 72,00  m2

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100cm ustawionymi na zaprawie cem.-piaskowej – 72,00 mb.

- Ułożenie krawężnika najazdowego 12,5x25x100cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.-piaskowej – 4,00 mb.

# 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z umową oraz poleceniami osób odpowiedzialnych za właściwą realizację robót.

1.4. Dokumenty wymagane przez zamawiającego

- atesty i świadectwa jakości wyrobów,                                                                             - instrukcje , zalecenia producenta,                                                                                      - gwarancje, rękojmie.

2. Materiały

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być w I gat. . Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.                   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem

3.Wykonawstwo robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, Polskimi Normami i Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do budowy materiałów, ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami .

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi normami, specyfikacją lub niewłaściwej jakości . Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w wyznaczonym terminie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie wykonawca.

3.1 Konstrukcja chodnika:

1.Prefabrykowana kostka bet. POLBRUK grubości 8cm,                                         2.Podsypka cementowo-piaskowa lub miału kamiennego gr. 5cm ,                                                     3.Warstwa dolna odsączająca podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm o                                                     grubości 20cm.

4.Obrzeże betonowe  8x30 cm z oporem i podsypką,

Obrzeża

- ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm

Podłoże pod ustawienie obrzeża stosować podsypkę cem.-piaskowej o grubości warstwy od  5- 10 cm. po zagęszczeniu. Podbudowę gr. 10cm wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem z cementem i zagęszczeniem z polewaniem wodą. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo- piaskową w stosunku 1:2, spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

Krawężnik najazdowy

- ustawienie krawężnika najazdowego betonowego o wym. 12,5x25x100cm

Pod ustawienie krawężnika stosować ławę betonową (C 12/15) z oporem o grubości15 cm. po zagęszczeniu.

Chodnik

## wykonanie nawierzchni chodnika z kostki Polbruk gr. 8cm

## Kostkę układa się na podsypce piaskowo cementowej lub miału kamiennego w taki sposób , aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 – 3 mm . Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika .

## Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem  do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

## 5.  Obmiar robót

## Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z przedmiarami robót jak w pkt 1 i szkicem sytuacyjnym. Wykonawca winien zapoznać się z przedmiarami robót i dokonać ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym oraz przeprowadzić wizję lokalną.

## 6. Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom

## - wykonanie robót                                                                                                              - odbiór końcowy                                                                                                                      - odbiór pogwarancyjny

## Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego i wykonawcę.